Стыковка конвейерных лент фирмы «FTT Wolbrom» Польша.

- ФТТ Стомил Вольбром   для соединения  конвейерных лент рекомендует горячую вулканизацию с помощью вулканизационного пресса – как метод обеспечивающий наибольшую прочность стыка из всех существующих. Стык производится с помощью набора материалов  произведенными нашей фирмой – так называемый «стыковочный пакет».

Стыковочный пакет содержит:

- резиновую плиту сырую - FIL,

- резиновый клей - 4N7

- жидкость очищающая (растворитель- толуол)

- Резинотканевые ленты ФТТ Вольбром можно также соединять методом холодной вулканизации двухкомпонентными клеями.

Обычно применяются клея  фирмы NILOS Ziller GmbH(Германия), клей к резиновым продуктам:

- тип TL-T70(негорючий ) к применению в подземных угольных шахтах;

- тип TL-T60(горючий) к применении в местах где нет опасности по газу и пыли.

Доступные также клея другой немецкой фирмы - TIP-TOP Stahlgruber.

- Возможна также стыковка  механическими соединениями (скобы):

- система MATO

| МАТО | Номинальная прочность лент [kN/m] | Толщина лент [mm] |
| --- | --- | --- |
| U37 | до 1250 | 11-14 |
| U65 | до 1250 | 8-12 |
| U67 | 1250 - 1600 | 12-16 |
| U38A | 1250-3160 | 13-16 |
| U38 | 1250-3160 | 13-18 |

- доступны также системы S30 и E30 а также система MH30 и MR30. Подробные информации доступные на сайте -  www.mato.de

- система FLEXO RIVET

| FLEXO | Номинальная прочность ленты [N/mm] | Толщина ленты [mm] |
| --- | --- | --- |
| R5 | до 800 | 6-11 |
| R5-1/2 | до 1250 | 9-14 |
| R6 | до 1600 | 10-17 |

Подробная информация доступна на сайте - www.flexo.com.

- Другие механические системыGORO,TITAN,MS-употребляемые согласно рекомендациям соединений.

При исполнению надо помнить, что подбор длины соединения зависит от типа (прочности) ленты

При применении стыковки многопрокладочных лент с применением клеев с разделкой ленты под стык -конструкция стыка приводит к понижению разрывной прочности всей ленты ленты обусловленные тем обстоятельством разрыва верхней прокладки и перенесения натяжения на соседние прокладки.

Результатом этого являются следующие параметры прочности соединений лент:

| Тип ленты | Метод соединения | Получаемая номинальная прочность стыка % прочность ленты |
| --- | --- | --- |
| GTP-1000/3 | Горячая вулканизация | 70,5 |
| GTP-1250/3 | Горячая вулканизация | 93,4 |
| GTP-1250/4 | Горячая вулканизация | 87,3 |
| GTP-1600/4 | Горячая вулканизация | 81,8 |
| GTP-2000/4 | Горячая вулканизация | 77,2 |
| GTP-1000/3 | Холодная вулканизация | 71,7 |
| GTP-1250/3 | Холодная вулканизация | 64,0 |
| GTP-1250/4 | Холодная вулканизация | 67,3 |
| GTP-1600/4 | Холодная вулканизация | 64,7 |
| GTP-2000/4 | Холодная вулканизация | 63,8 |
| GTP-1000/3 | FLEXCO Rivet R6 | 53,8 |
| GTP-1000/3 | KRAKMET | 69,0 |
| GTP-1250/3 | MATO U38 | 64,8 |
| GTP-1250/3 | KRAKMET | 63,6 |
| GTP-1250/4 | TITAN - H | 52,3 |
| GTP-1250/4 | KRAKMET | 67,4 |
| GTP-1600/4 | MATO U38 | 55,3 |
| GTP-1600/4 | GORO 20003 | 55,1 |
| GTP-2000/4 | MATO U38 | 50,7 |

В приложении - протоколы результатов испытаний Института Горной Промышленности Вроцлавского Политехнического Института.

Данные таблиц дают представление, что соединения выполненые методоми горячей вулканизации имеют самые высокие прочности по сравнению с другими методами стыковки и поэтому их рекомендует ФТТ Стомиль Вольбром А. О. Кроме того  сразу после исполнения стыка ленты возможно ее использование-сервис ФТТ (группа 4 человек) исполняет соединения типа GTP в подземных условиях в течение 8 часов.

Для исполнения соединений  методом горячей вулканизации применяются  переносные вулканизационные прессы

Фирмы Производители прессов:

-Александровский Машзавод-Россия

-FMG Пиома- Польша

-Wagner Schwelm и NILOS-Германия

В зависимости от обладаемого оборудования, каждый из производителей поставляет подробную инструкцию употребления устройства.

Соединения исполнены методом холодной вульканизации получают немножко хуже результаты прочности по сравнению с соединениями горючей вульканизации, преимуществом применения есть небольшое количество орудий нужных для исполнения соединений, дефектом есть необходимость выдержки ленты в условиях температур окружающей атмосферы соединения после его исполнения, Время составляет мин.6 часов с момента окончания процесса. Производителем устройств для исполнения соединений холодной вульканизации является NILOS.